Аннотация проекта, выполненного в рамках ФЦП Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.

Государственный контракт: № 02.740.11.5121  от «09» марта 2010 г

Тема: «Разработка технологии получения пожаробезопасных материалов для кабельной изоляции, не содержащих галогенов и фосфора»

Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова Министерства образования и науки РФ

Ключевые слова: полиолефиновый нанокомпозит, антипирены, огнестойкий нанокомпозит, электроизоляционный материал, модификатор полиолефинов

- Цель проекта

Целью проекта является разработка научно-технических основ получения пожаробезопасных нанокомпозиционных полимерных материалов на основе полиолефинов, не содержащих галогенов и фосфора для использования в качестве кабельной изоляции. Целью выполнения НИР является обеспечение развития устойчивого и эффективного взаимодействия с российскими учеными, работающими за рубежом, закрепление их в российской науке и образовании, использование их опыта, навыков и знаний для развития отечественной системы науки, образования и высоких технологий.

- Основные результаты проекта

###### 2.1. Результаты работы на 3 этапе, в том числе: разработанные виды продукции (веществ / устройств / программных продуктов / технологий / методов и результатов исследований) с указанием их характеристик, полученных, в том числе, по результатам испытаний, оценка соответствия этих характеристик требованиям задания.

В ходе выполнения работ по третьему этапу выполнения НИР были проведены дополнительные патентные исследования по теме НИР, проведен анализ и обобщение полученных результатов полученных пожаробезопасных электроизоляционных материалов на основе полиолефинов, не содержащих галогенов и фосфора.

Проведены работы по сопоставлению ожидаемых после внедрения результатов НИР показателей новой продукции, с существующими аналогами.

В процессе смешения в расплаве были получены композиты,  содержащие 5-10 масс. %  наномерных добавок зарубежного и отечественного производства. В качестве антипирена был использован гидроксид магния и карбонат кальция в количестве 20 - 60 % масс. Разработаны полимерные материалы на основе этиленвинилацетата и полиэтилена, наполненные наноразмерными  добавками, гидроксидом магния и/или карбонатом кальция в различных весовых соотношениях. Определены наиболее оптимальные составы по совокупности эксплуатационных свойств.  Даны сравнительные характеристики  влияния наноразмерных наполнителей зарубежного и отечественного производства на эксплуатационные свойства. Характеристики разработанных полимерных- материалов соответствуют требованиям технического задания.

2.2. Новизна применяемых решений в сравнении с другими работами, родственными по тематике и целевому назначению и определяющими мировой уровень.

Разработаны новые электроизоляционные материалы на основе полиолефинов и синергической смеси наноразмерного наполнителя – органомодифицированного слоистого силиката  российского производства и современных экологически безопасных антипиренов (гидроксида магния, гидроксида алюминия, карбоната кальция).

###### 2.3. Особенности исследования, разработки, метода или методологии проведения работы на отчетном этапе.

###### На отчетном этапе разработаны методики получения нанокомпозитных материалов методом смешения в расплаве этиленвинилацетата и полиэтилена с органоглиной и антипиренами различной природы. Получены экспериментальные образцы различного качественного и количественного состава. Подобраны оптимальные технологические режимы получения огнестойких материалов методом смешения в расплаве. Получены экспериментальные образцы, не поддерживающие горение на воздухе.

2.4. Объекты интеллектуальной собственности, созданные на отчетном этапе.

Подана заявка на получение патента РФ.

3  Назначение и область применения результатов проекта

3.1. Области применения полученных результатов (области науки и техники; отрасли промышленности и социальной сферы, в которых могут использоваться полученные результаты или созданная на их основе инновационная продукция).

Полученные результаты можно использовать в области химической технологии и переработки пластических масс в качестве методики получения и исследования новых пожаробезопасных электроизоляционных нанокомпозитных материалов на основе полиолефинов, свободных от галогенов и фосфора антипиренов (наноразмерных слоистых силикатов, гидроксидов металлов), а также методики исследования физико-химических и эксплуатационных свойств полученных нанокомпозитов. Промышленное внедрение новой продукции, созданной в результате реализации проекта даст ощутимый социально-экономический эффект вследствие повышения безопасности промышленных и социальных объектов, использующих кабельные материалы из полученного огнестойкого нанокомпозитного полиолефина (системы химической защиты и изоляции конструкций, изоляция электрических машин и электрооборудования, на предприятиях, занимающихся изготовлением и ремонтом электрооборудования лифтов, электроподстанций, насосных станций, бытовое и промышленное строительство и .т.д.); расширения сферы применения полиолефинового сырья, в том числе в областях использования более дорогих полимеров; увеличение межремонтного срока службы и ресурса работы оборудования (на 30%); увеличение удельной  мощности (для электрических машин) в пересчете на единицу массы и объема  на 10-20%.); развития новых производств по переработке полимерных материалов кабельного назначения; увеличению числа рабочих мест; расширению налоговой базы.

3.2. Ход практического внедрения полученных результатов.

###### В ходе выполнения  НИР на базе Кабардино-Балкарского государственного университета была создана  лаборатория  по получению огнестойких нанокомпозитов на основе промышленных полимеров.

###### 3.3. Оценка или прогноз влияния полученных результатов, товаров и услуг, созданных на основе полученных результатов, на подготовку и закрепление в сфере науки и образования научных и научно-педагогических кадров, достижение или превышение заданных индикаторов и показателей.

###### Реализация проекта и работы в области создания экологически безопасных полимерных материалов, стойких к горению дает возможность повысить уровень подготовки научных и научно-педагогических кадров, особенно молодых ученых, студентов и аспирантов, привлекаемых к работам в рамках данного проекта.

- Достижения молодых исследователей – участников Проекта

«В проекте принимали участие молодые исследователи Шоранова Л.О., (ас пирант,м.н.с.)Пекарь С.С..(аспирант,м.н.с.), Муссов И.В(аспирант,м.н.с.),  Кожаева И.Х. (аспирант,м.н.с.), Гаиева Р.Р. (аспирант,м.н.с.). При их непосредственном участии удалось разработать новые органомодификаторы и получить новые органомодифицированные слоистые силикаты, получить новые пожаробезопасные нанокомпозиты с высокими физико-механическими характеристиками и огнестойкостью , соответствующие мировому уровню в области электроизоляционных материалов, что позволит использовать полученные результаты в кабельной промышленности и продолжить исследования в направлении создания опытно-технологических работ в данной области.»

5 Опыт закрепления молодых исследователей – участников Проекта в области науки, образования и высоких технологий

Аспиранты, Пекарь С.С., Муссов И.В, Кожаева И.Х., Гаиева Р.Р., принимавшие участие в проекте , приняты на работу в лабораторию  по созданию огнестойких материалов на основе промышленных полимеров на должность младшего научного сотрудника.

- Перспективы развития исследований

Участие НОЦ в ФЦП способствовало формированию исследовательских партнерств с национальным исследовательским советом г. Пиза. Заключен договор № 95623 от 12 июля 2011 г. по разработке новых пожаробезопасных материалов на основе полиолефинов, не содержащих галогенов и фосфора для использования в качестве кабельной изоляции.

- Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках исследования, разработки

| № | Вид охраняемого РИД | Название | Вид охранного документа | № документа/ №заявки | Дата выдачи документа/дата подачи заявки | Страна патентования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заявка на изобретение | Нанокомпозитный электроизоляционный материал | Заявка на патент РФ | 2011124610 | 25.07.2011 | РФ |

- Список публикаций в рамках проекта

| № | Ф.И.О. участника проекта | Наименование публикации на русском языке | Наименование публикации на языке оригинала (для иностранных публикаций) | Реквизиты издания, опубликовавшего работу | Статус журнала (список ВАК, другой) | Краткое описание связи содержания публикации с результатами проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хаширова С.Ю. | Влияние органоглины на теплостойкость полиолефинов | Влияние органоглины на теплостойкость полиолефинов | Естественные и технические науки. –2010. – № 6. – С. 17-22. | Список ВАК | Опубликованы результаты влияния органоглины на теплостой кость полиолефинов, которые явл яютя объектами исследования в рамках проекта. |

| 2 | Шоранова Л.О. | Нанокомпозиты на основе простейших полиолефинов | Нанокомпозиты на основе простейших полиолефинов | Наукоемкие технологии. - 2011. - Т. 12, N 2. - С. 61-71 | Список ВАК | Опубликованы результаты исследования нанокомпозитов на основе полиолефинов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Шоранова Л.О. | Процесс текучести нанокомпозитов полиэтилен низкой плотности/карбонат кальция | Процесс текучести нанокомпозитов полиэтилен низкой плотности/карбонат кальция | Наукоемкие технологии. - 2011. - Т. 12, № 6. - С. 32-36 | Список ВАК | Опубликованы результаты исследования физических свойств полиэтилена, входящего в состав разрабатываемых нанокомпозитов для кабельной изоляции, где в качестве антипирена использован карбонат кальция |
| 4 | Пекарь С.С. | Новые полимерные композиционные материалы на основе полипропилена с улучшенными физико-механическими свойствами | Новые полимерные композиционные материалы на основе полипропилена с улучшенными физико-механическими свойствами | Наукоемкие технологии. - 2011. - Т. 12, № 7. - С. 32-36 | Список ВАК | Опубликованы результаты исследования нанокомпозитов с органимодифицированной глиной российского происхождения |
| 5 | Пекарь С.С. | Новые огестойкие композиционные материалы на основе полиэтилена высокого давления | Новые огестойкие композиционные материалы на основе полиэтилена высокого давления | Наукоемкие технологии. - 2011. - Т. 12, № 8. - С. 40-44 | Список ВАК | Опубликовыаны результаты исследования влияния органомодифи цированной глины на термические свойства полимерных материалов. |
| 6 | Хаширова С.Ю. | Исследование структуры композитов на основе гомополимеров и сополимеров и диалил гуанидин методом ЯМР спе ктроскопии | Determination of Composition and Structure of Homo-polymers and Co-polymers on Guanidine Diallyl Derivatives by NMR H Spectroscopy Mtthod | Handbook of Condtnsed Phase Cytvistry, 2010, с. 313-319 | Другой | Опубликованы результаты исследования нанокомпозитов с содержанием органомодифицированной глины методом ЯМР спек трос копии |
| 7 | Лигидов М.Х., Хаширова С.Ю. | Разработка новых органоглин для получения нанокомпозитов с регулируемыми свойствами | Разработка новых органоглин для получения нанокомпозитов с регулируемыми свойствами | Журнал химия и химическая технология, 2011, т 54, с. 86-88 | Список ВАК | Опубликованы результаты работ по разработке новых органоглин, которые позволяют регулировать свой ства получаемых нанокомпозитов в том числе и огнестойких нанокомпозитов. |
| 8 | Хаширова С.Ю, Тураев Э.Р. | Нанокомпозиционные материалы на основе полиэтилена низкого давления с повышенными тепло - и физико-механическими свойствами | Нанокомпозиционные материалы на основе полиэтилена низкого давления с повышенными тепло - и физико-механическими свойствами | Пластич. массы. –2010. – № 9. –С.11-14. | Список ВАК | Опубликованы результаты по разработке органомодифицированных глин конкурирующих с зарубежными аналогами. |
| 9 | Мусов И.В. Хаширова С.Ю. | Спектральное исследование взаимодействия акрилата и метакрилата гуанидина с монтмориллонитом. | Спектральное исследование взаимодействия акрилата и метакрилата гуанидина с монтмориллонитом | Фундаментальные науки 2011, №8, с 202-206 | Список ВАК | Опубликованы результаты исследования органомодифицированных глин, котор ые использовались в качестве нанодобавок полученных нанокомпозитов в рамках проекта |
| 10 | Шоранова Л.О., Султонов Н.Ж. | Агрегация частиц нанонаполнителя в нанокомпозитах полиэтилен низкой плотности/карбонат кальция | Агрегация частиц нанонаполнителя в нанокомпозитах полиэтилен низкой плотности/карбонат кальция | Наукоем кие технологии, № 9 ,2011 | Список ВАК | Опубликованы результаты исследования материалов с улучшенными физико- механическими свойствами на основе полиолефинов |
| 11 | Хаширова С.Ю. | Термические иссл едования огнестойких нанокомпозитов полиэтилен/органомодифицированная глина | Thermal Degradation and flammobility of the polyethylene/clay nanjcjvposite prepared by melt intercalation | Polymer and composite,131-147 | другой | Опубликованы результаты работ по разработке материалов с улучшенными физико- механическими свойствами на основе полиолефинов |
| 12 | Султонов Н.Ж. | Султонов Н.Ж., Борукаев Т.А., Микитаев А.К. Влияние наноразмерных частиц СаСО3 на физико-механические свойства полиэтилена высокой плотности. | Султонов Н.Ж., Борукаев Т.А., Микитаев А.К. Влияние наноразмерных частиц СаСО3 на физико-механические свойства полиэтилена высокой плотности. | Материаловедение,2010, с. 19-24 | Список ВАК | Опубликованы результаты исследования влияния органомодификатора на слойства слоистосиликатных полимерных нанокомпозитов |

- Диссертации, представленные к защите в рамках проекта

| № | Ф.И.О. участника проекта | Наименование диссертации | Вид диссертации (кандидатская; докторская) | Наименование и шифр научной специальности | Номер диссертационного совета | Дата защиты диссертации (фактическая или плановая дата) | Краткое описание связи содержания диссертации с результатами проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тураев Э.Р. | Влияние природы наноразмерных частиц на физико-механические свойства полиэтилена низкого давления | кандидатская | 02.00.06 – высокомолекулярные соединения | Д212.076.09 | июль 2010 г. | Изучено влияние природы слоистых силикатов на свойства полиолефинов |
| 2 | Султонов Н.М. | Композитные материалы на основе ПЭВП и наноразмерного карбонаната кальция | кандидатская | 02.00.06 – высокомолекулярные соединения | Д212.076.09 | Апрель 2011 | Изучено влияние минеральных наполнителей на свойства полиолефинов |
| 3 | Пекарь С.С. | Разработка огнестойких нанокомпозитов на основе полиолефинов | кандидатская | 02.00.06 – высокомолекулярные соединения | Д212.076.09 | Сентябрь 2011 | Разработаны гибридные нанокомпозиты повышенной огнестойкости на основе полиолефинов с содержанием органомодифицированной глины |
| 4 | Беданоков А.Ю. | Пожаробезопасные нанокомпозиты для производства кабельных изоляций | докторская | 02.00.06 – высокомолекулярные соединения | Д212.076.09 | Июль 2011 | Разработаны огнестойкие нанокомпозиты на основе полиолефинов пригодных для производства кабельных изоляций |

- Выступления на конференциях

| № | Ф.И.О. участника проекта | Наименование доклада на русском языке | Наименование доклада на языке оригинала (для международных конференций) | Название конференции, дата и место проведения | Краткое описание связи содержания доклада с результатами проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Леднев О.Б. | Композитные материалы на основе этиленвинилацетата с пониженной горючестью | Композитные материалы на основе этиленвинилацетата с пониженной горючестью | Материалы 7 междунаро дной научно-практической конференции «Новые полимерные композиционные материалы », Нальчик, 2011, с. 184-189 | Опубликованы результаты исследования композиционных материалов на основе этиленвинилацетата с пониженной горючестью. |
| 2 | Лигидов М.Х. | Физико-мех анические свойства ПЭВП стабилизированного антиоксиддантами на основе мочевины | Физико-мех анические свойства ПЭВП стабилизированного антиоксиддантами на основе мочевины | Материалы 7 междунаро дной научно-практической конференции «Новые полимерные композиционные материалы », Нальчик, 2011, с. 119-123 | Опубликованы результаты исследования физико-механических свойств полиэтилена, входящего в состав разрабатываемых нанокомпозитов для кабельной изоляции, где в качестве антиоксиданта использовались производные мочевины |
| 3 | Хаширова С.Ю. ,Гаииева Р.Р. | Гибридные органо-неорганические нанокомпозиты на основе монтмориллонита и произ водных гуанидина | Гибридные органо-неорганические нанокомпозиты на основе монтмориллонита и произ водных гуанидина | Материалы 13 междунаро дной научно-практической конференции «Наукоемкие химические технологии- 2010» Иваново, 2010 | Опубликованы результаты исследования нанокомпозитов с органимодифицированной глиной российского происхождения |
| 4 | Мусов И.В., Хаширова С.Ю. | Термические характеристики гибридных композиционных материалов на основе силикатов | Термические характеристики гибридных композиционных материалов на основе силикатов | Материалы междунаро дной научной конференции молодых ученых и ст удентов «Перспектива-2010», Нальчик, с. 192-195 | Опубликовыаны результаты исследования влияния органомодифи цированной глины на термические свойства полимерных материалов. |
| 5 | Мусов И.В. | Исследование термических и огнестойких свойств композитов на основе ПЭВП | Исследование термических и огнестойких свойств композитов на основе ПЭВП | Материалы 4 междунаро дной научной конференции «новые полдимерные компози ционные материалы»Нальчик 2010, с. 71-76 | Опубликованы результаты исследования термических и огнестойких свойств композитов на основе ПЭВП |
| 6 | Пекарь С.С., Хаширова С.Ю. | Разработка отечественных органоглин для получения полимерных нанокомпозитов | Разработка отечественных органоглин для получения полимерных нанокомпозитов | Материалы междунаро дной научной конференции молодых ученых и ст удентов «Перспектива-2011», Нальчик, с. 94-97 | Опубликованы результаты по разработке органомодифицированных глин конкурирующих с зарубежными аналогами. |
| 7 | Пекарь С.С., Хаширова С.Ю. | Разработка новых композиционных материалов на основе полиэтилена с улучшенными физико-механическими свойствами | Разработка новых композиционных материалов на основе полиэтилена с улучшенными физико-механическими свойствами | Материалы междунаро дной научной конференции молодых ученых и ст удентов «Перспектива-2011», Нальчик, с. 131-136 | Опубликованы результаты работ по разработке материалов с улучшенными физико- механическими свойствами на основе полиолефинов |
| 8 | Хаширова С.Ю. | Разработка новых слоисто-силикатных нанокомпозитов на основе полиэтилена | Разработка новых слоисто-силикатных нанокомпозитов на основе полиэтилена | Материалы 6 междунаро дной научной конференции «новые полдимерные компози ционные материалы»Нальчик 2011, с. 168-172 | Опубликованы результаты работ по разработке материалов с улучшенными физико- механическими свойствами на основе полиолефинов |
| 9 | Хаширова С.Ю. | Влияние органомодификатора монтмориллонита на свойства слоистосиликатных полимерных нанокомпозитов | Влияние органомодификатора монтмориллонита на свойства слоистосиликатных полимерных нанокомпозитов | Материалы Всероссийской научно-практической конференции посвященной 10-летию со дня основания КНИИ РАН «Наука и образование в Чеченской республике: состояние и перспективы развития», Грозный, 2011, с 223-226 | Опубликованы результаты исследования влияния органомодификатора на слойства слоистосиликатных полимерных нанокомпозитов |

Руководитель работ по проекту

Научный сотрудник Национального

исследовательского совета  (Consiglio

Nazionale delle Ricerche), Пиза, Италия  ____________ Леднев О.Б.

05 сентября  2011 г.